# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

# Смирнова Г. П.

# ОКП 53 6600                                                                   Группа Ж32

код ОКС 91.080.20

УТВЕРЖДАЮ

Индивидуальный

предприниматель

_______Смирнова Г. П.

«____» _________2014 г.

СИП–ПАНЕЛИ  СТЕНОВЫЕ  ТРЁХСЛОЙНЫЕ

С  УТЕПЛИТЕЛЕМ  ИЗ  ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Технические условия

ТУ 5366–001–код_ОКПО–2014

(Вводятся впервые)

# Дата введения: 2014-12-29

Без ограничения срока действия

город заполнить,

2014 г.

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на СИП-панели стеновые трёхслойные с утеплителем из пенополистирола, используемые в качестве обшивки внутренних поверхностей стен, потолков, перегородок зданий (сооружений) по СНиП 31-01-2003/СП 54.13330.2011, СНиП 31-02-2001/СП 55.13330.2011, СНиП 31-05-2003, СНиП 31-06-2009/СП 118.13330.2012, СНиП 31-03-2001/СП 56.13330.2011 и СНиП 31-04-2001 (категории помещений А, Б и В) (далее по тексту – панели).

При выборе иных (дополнительных) областей применения панелей, исходя из эксплуатационной целесообразности, следует учитывать действующие строительные нормы и пра-вила и требования настоящих технических условий.

Обозначение панелей при заказе должно включать:

– Наименование;

– Тип утеплителя («ПСБ» - пенополистирол без антипирена, «ПСБ-С» - с антипиреном);

– Указание облицовки панелей («ОСП» – ориентированно-стружечная плита);

– Литеру «о» для окрашенных панелей;

– Толщину по утеплителю;

– Габаритные размеры по длине и ширине, мм;

– Толщину листа ОСП;

– Номер настоящих технических условий.

П р и м е ч а н и е - Допускается в условном обозначении указание дополнительных характеристик (например, марки применяемого пенополистирола, цвета окрашенной поверхности, предела огнестойкости и проч.).

Пример условного обозначения панели с толщиной листа ОСП 12 мм, длиной 2800 мм, шириной 1250 мм, толщиной 100 мм, с утеплителем марки 25: «СИП-панель – 2800× 1250×100(ПСБС-25)+2×12(ОСП) – ТУ 5366–001–код_ОКПО–2014»

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении Б.

1 Технические требования

1.1 СИП-панели стеновые трёхслойные с утеплителем из пенополистирола должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, рабочим чертежам (конструкторской документации) по ГОСТ 21.501/ГОСТ Р 21.1101, контрольным образцам-эталонам по ГОСТ Р 15.201, и изготавливаться по технологической документации (регламенту), утвержденной в установленном порядке.

Панели должны разрабатываться с учётом норм СНиП II-25-80/СП 64.13330.2011.

1.2 Основные параметры и характеристики

1.2.1 Описание конструкции панелей

1.2.1.1 Изделия представляют собой прямоугольные бескаркасные панели, состоящие из двух внешних облицовок из многослойного древесного стружечного материала и среднего слоя утеплителя из пенополистирола, скрепленных между собою на клеевой основе.

1.2.1.2 В качестве несущей конструкции, на которую крепятся панели, могут использоваться деревянные, металлические или железобетонные основания.

Панели могут применяться как при строительстве новых зданий (сооружений), так и при ремонте и реконструкции старых.

1.2.1.3 Панели могут иметь разные продольные кромки (одна – в виде паза, другая – в виде гребня, симметричные по толщине панели), образующие стыки в шпунт, либо выпускаться с прямыми торцами.

Крепление панелей к основанию осуществляется по доборному профилю или без него, при помощи самонарезающих винтов или шпилек.

1.2.1.4 В комплект поставки панелей дополнительно могут включаться вспомогательные комплектующие изделия (нащельники, углы и т. д.), а также уплотнительные, герметизирующие материалы и крепежные детали, предусмотренные рабочей документацией.

Номенклатура и характеристики включаемых в поставку дополнительных комплектующих изделий определяются по согласованию с заказчиком на основе требований к конкретному строительному проекту.

1.2.1.5 Облицовки панелей – плоские (гладкого профиля).

Облицовки выполняются не окрашенными, либо окрашенными, с цветом согласно утверждённым образцам-эталонам или каталогу цветности.

1.2.1.6 В панелях может быть предусмотрено наличие замкового и замыкающего бруса для увеличения прочности конструкции.

1.2.2 Климатические условия применения панелей

1.2.2.1 Панели пригодны для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата согласно ГОСТ 15150, при температуре окружающей среды до плюс 60 ºС, температуре нагрева наружной поверхности до плюс 75 ºС, внутренней поверхности – до плюс 40 ºС, и при относительной влажности воздуха до 80%.

1.2.2.2 Панели используются при отделке внутренних помещений зданий (сооружений), эксплуатируемых при температуре воздуха не ниже минус 15 ºС.

1.2.2.3 Влажностный режим помещений (в зависимости от влажности и температуры внутреннего воздуха) – сухой, нормальный, влажный, мокрый.

Условия эксплуатации панелей в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности принимают в соответствии со СНиП 23-02-2003.

1.2.2.4 Допускается климатическое исполнение панелей, предназначенных для монтажа в конкретной местности, определять по СНиП 23-01-99/СП 131.13330.2012.

1.2.2.5 Применение панелей должно осуществляться в соответствии с проектной документацией на строительство конкретного объекта (здания, сооружения).

1.2.3 Длина выпускаемых панелей – от 2 500 или 2 800 мм; ширина – 1 250 мм.

Толщина панелей по утеплителю: 50; 80; 100; 120; 150; 180; 200; 250 мм.

П р и м е ч а н и е - Допускается изготовление панелей с другими номинальными размерами в соответствии с рабочей документацией и условиями заказа.

1.2.4 У панелей не допускаются:

- смятие продольных кромок и заусенцы на них;

- вздутия, отслоения, механические повреждения, микротрещины, царапины, подтеки, разноцвет и посторонние включения на поверхности покрытий;

- загрязнения и посторонние включения на поверхности;

- трещины и вмятины в утеплителе по продольным и торцевым граням;

- отслоение его от облицовок;

- трещины в утеплителе;

- изменения однородности покрытия, цвета и тона покрытия.

Покрытия должны соответствовать нормам ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.032 (класс не ниже IV) и ГОСТ 9.104 (группа У3). Уровень адгезии – не хуже 2 баллов по ГОСТ 15140.

1.2.5 Требования пожарной безопасности.

1.2.5.1 Панели должны отвечать нормам пожарной безопасности «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» ТР РФ 005/2008 (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07. 2008, введен в действие с 1 мая 2009 года), СНиП 21-01-97 и СНиП 2.01.02-85.

1.2.5.2 Предел огнестойкости панелей – не ниже RE30.

1.2.5.3 Предел распространения огня: 0 см для всех изделий.

1.2.5.4 В соответствии с требованиями НПБ 244-97 для материалов, используемых при изготовлении панелей, должны быть определены следующие требования по пожарной безопасности:

- группа горючести по ГОСТ 30244;

- группа воспламеняемости по ГОСТ 30402;

- коэффициент дымообразования по ГОСТ 12.1.044;

- показатель токсичности продуктов горения по СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.044;

- группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032.

П р и м е ч а н и я:

1 Допускается не определять коэффициент дымообразования и показатель токсичности продуктов горения.

2 Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются.

1.2.5.5 Характеристики материалов, применяемых при изготовлении панелей должны быть не ниже показателей Г1, В1, РП1, Т2, Д2. Для утеплителя, в зависимости от условий применения панелей, допускается значение показателя В2.

1.2.5.6 Требования к огнезащитным составам для древесных материалов (при их использовании) должны соответствовать ГОСТ Р 53292.

1.2.6 Требования к отклонениям размеров.

1.2.6.1 Отклонения размеров панелей от указанных в рабочих чертежах не должны быть более приведенных в таблице 1.

# Т а б л и ц а 1

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Отклонения по толщине, мм, не более | ±0,5 |
| Отклонение по длине, мм/м, не более | ±3,0 |
| Отклонение по ширине, мм/м, не более | ±1,0 |

П р и м е ч а н и я:

1 Отклонение от проектной ширины паза панелей не должно быть более +1,0 мм.

2 Допускаемые отклонения остальных размеров от проектных должны составлять:

- для размеров до 20 мм: не более 0,6;

- для размеров от 20 до 60 мм: не более 0,8;

- для размеров от 60 до 120 мм: не более 1,0.

1.2.6.2 Смещение кромок облицовок относительно друг друга не должно превышать более 1,5 мм по длине и более 1 мм по ширине.

Предельные отклонения облицовок по толщине должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки ОСП-плиты с учетом предельных отклонений толщины покрытия.

1.2.6.3 Панели должны быть выполнены по торцу под прямым углом.

Допускаемое отклонение не должно быть более +1 мм.

1.2.6.4 Непрямолинейность продольных кромок панелей (кривизна) не должна превышать 1,0 мм на 1 м длины, но не более 2,5 мм на всю длину.

Неплоскостность панелей (вогнутость или выпуклость) в продольном и поперечном направлениях не должна быть более 2,5 мм по поверхности облицовки и 1,0 мм по стыковочным кромкам.

1.2.6.5 Панели должны иметь прямоугольную форму.

Разность длин диагоналей – не более 4,0 мм.

1.2.7 Масса панелей устанавливается расчётным путём в рабочих чертежах.

Допустимое отклонение массы 1 м² панелей: 3%.

1.2.8 В качестве утеплителя панелей применяют плиты из вспененного полистирола плотностью от 25 кг/м3 по ГОСТ 15588 и ГОСТ 17177.

Объемная масса утеплителя не должна отличаться по площади панели более чем на ±10% от указанной в рабочих чертежах.

1.2.9 Требования к прочности

1.2.9.1 Конструкция панелей должна обеспечивать необходимый запас прочности и быть рассчитанной на восприятие постоянных и временных нагрузок и на эксплуатацию в неагрессивных, слабо- и среднеагрессивных средах.

1.2.9.2 Прочность конструкции обеспечивается конструктивным решением панелей и примененными материалами.

Прочностные характеристики панелей должны подтверждаться расчетным путем согласно СНиП II-25-80/СП 64.13330.2011.

1.2.9.3 Прочность склеивания утеплителя с облицовками должна обеспечивать целостность панелей на весь период их эксплуатации, и должна быть такой, чтобы разрушение панели происходило по слою утеплителя.

Прочность сцепления утеплителя с облицовками принимается не менее:

- при равномерном отрыве – 3,0 кгс/см2;

- при сдвиге – 2,5 кгс/см2,

если иное не установлено в рабочей документации.

1.2.9.4 Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе панелей не должна быть менее 680…790 кгс.

1.2.9.5 Прогиб при ½ разрушающей нагрузки – не более 10 мм.

1.2.10 Собираемость панелей в укрупнённые звенья по продольным стыкам должна осуществляться свободно, без дополнительного воздействия.

Величина зазора между нижними облицовками по продольным стыкам не должна быть более 3 мм, между утеплителями в стыке панелей - не допускается.

1.2.11 Приведённое сопротивление теплопередаче панелей (по полю) определяется толщиной применяемого утеплителя и должно быть не менее указанного в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

| Толщина панели, мм | Термическое сопротивление R, (м2.(С)/Вт |
| --- | --- |
| 80 100 120 150 200 250 | 2,31 2,85 3,39 4,20 5,56 6,91 |

1.2.12 Звукоизоляция, обеспечиваемая панелями, должна соответствовать нормативам СТ СЭВ 4867. Уровень изоляции от шума транспортного потока – не менее 22 дБА.

Звукопоглощающая способность панелей (дБ) при частоте 125 Гц – не ниже 17,2, при частоте 500 Гц – не ниже 33,9, при частоте 4000 Гц – не ниже 45,2.

1.2.13 Коэффициент паропроницаемости панелей, мг/(м×ч×Па) – от 0,015 до 0,018.

1.2.14 Удельная теплопроводность панелей в сухом состоянии при (25±5) °С – не ниже 0,13 кКал/м²×ч×°C (0,039-0,042 Вт/(м(К).

Объёмная теплоемкость, Дж/(м3×оС)×10–6 – не более 0,5…0,6 согласно СП 23-101-2004.

1.2.15 Соединения должны соответствовать СНиП II-25-80/СП 64.13330.2011.

1.2.16 Панели должны отвечать нормам технологичности согласно ГОСТ 24444 и ГОСТ 14.201.

Трудоемкость монтажа (чел.-ч) и удельная суммарная трудоемкость ремонта должны устанавливаться в рабочей документации.

1.2.17 При изготовлении облицовок должны применяться многослойные ориентированно-стружечные плиты толщиной 9 и 12 мм.

1.2.18 Изготовление панелей должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания проводятся в соответствии с техно-логической документацией и настоящими техническими условиями.

1.3 Общие требования к материалам, покрытиям и комплектующим изделиям

1.3.1 Номенклатура материалов, покрытий и комплектующих изделий, используемых

при изготовлении панелей, должна соответствовать СНиП II-25-80/СП 64.13330.2011 и рабочей документации.

Характеристики материалов, покрытий и комплектующих изделий должны соответствовать распространяющейся на них нормативным и техническим документам.

1.3.2 Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, утверждённых уполномоченными органами в установленном порядке.

1.3.3 В конструкции панелей должны использоваться материалы и изделия, обеспечивающие их максимально возможную огнестойкость.

1.3.4 В качестве связующего вещества в панелях следует применять одно- или двухкомпонентный полиуретановый клей.

1.3.5 Качество и пригодность материалов и комплектующих изделий к применению

должны быть подтверждены паспортами, декларациями или сертификатами соответствия.

При отсутствии документов о качестве на конкретный материал, покрытие или комплектующее изделие все необходимые испытания, включая нормы безопасности, должны быть проведены при изготовлении панелей на предприятии-изготовителе.

1.3.6 Перед применением материалы, покрытия и комплектующие изделия должны пройти входной контроль по ГОСТ 24297.

1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировочные данные на панели должны содержать:

- наименование предприятия-изготовителя (поставщика) или его товарный знак;

- обозначение панелей по настоящим техническим условиям;

- назначение и условия эксплуатации панелей;

- дату изготовления (месяц, год);

- номинальные значения или диапазон важнейших параметров (цвет, прочность при изгибе, индекс звукоизоляции, теплопроводность и др.);

- санитарно-гигиенические показатели;

- гарантийный срок эксплуатации;

- массу брутто;

- количество панелей и их длину;

- площадь панелей;

- номер партии, номер заказа;

- номер пакета (грузового места);

- клеймо (штамп) о проведенном техническом контроле;

- сведения о сертификации (при их наличии), знак по ГОСТ Р 50460 и единый знак обращения на рынке государств – членов Таможенного союза.

Допускается приведение другой информации, включая рекламного характера.

Данные наносятся на этикетку типографским способом или штампованием.

1.4.2 Маркировка комплектующих изделий (элементов), входящих в комплект поставки, должна осуществляться в соответствии с нормативной документацией на каждый вид продукции. На этикетке для комплектующих изделий следует указывать:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- общее наименование комплектующих изделий «Доборные элементы»;

- наименование и марку комплектующих изделий;

- количество комплектующих изделий;

- штамп ОТК;

- дату изготовления комплектующих изделий;

- юридический адрес предприятия–изготовителя.

1.4.3 При укладке панелей в транспортную тару допускается нанесение специальной маркировки (кодов), на которую можно ссылаться в схемах монтажа.

1.4.4 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474.

На каждое упаковочное место наклеивается знак пожарной безопасности.

1.5 Упаковка

1.5.1 Требования к упаковке - по ГОСТ 21562 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769).

1.5.2 Панели должны быть уложены в фиксированные пакеты массой не более 4 т, высотой не более 1,5 м, с прокладками из бумаги или пленки по ГОСТ 10354.

Пакеты панелей должны быть обёрнуты в плёнку по ГОСТ 25951 и скреплены лентой полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477 или скотч-лентой шириной 60 мм, или скреплены стальной лентой.

1.5.3 Допускается упаковка пакетов на стяжках или иным способом, обеспечивающим предохранение кромок панелей от повреждений при транспортировании и погрузке.

1.5.4 Допускается использовать другие упаковочные средства, обладающие необходимой прочностью и обеспечивающие сохранность панелей при перевозке и хранении.

1.5.5 При отгрузке панелей в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-

сти упаковка должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846.

1.6 Комплектность

1.6.1 Комплектность панелей должна обеспечиваться в объемах, необходимых для монтажа и сдачи в эксплуатацию конкретного строительного объекта согласно проектной документации и условиям заказа.

Панели могут оснащаться комплектующими доборными элементами, герметизирующими материалами и крепёжными детали.

1.6.2 В состав поставки панелей должны входить эксплуатационные документы (руководство по монтажу и эксплуатации), соответствующие ГОСТ 2.601.

1.6.3 Предусматривается, по согласованию с заказчиком, комплектование осуществлять на месте монтажа.

2 Требования безопасности

2.1 Конструкция панелей и их элементов не содержит материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

Нормы конструктивной безопасности – по ГОСТ 12.2.003.

2.2 Требования санитарно-гигиенической безопасности – по СанПиН 2.1.2.729 и «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года №299), глава II, раздел 6.

Показатель удельной эффективной активности естественных радионуклидов в древесине (Аэфф EPH) не превышает 370 Бк/кг по СанПиН 2.6.1.2523 (НРБ-99/2009).

Панели по содержанию радиоактивных веществ относятся к первому классу и могут применяться для любых видов строительства.

2.3 При изготовлении панелей вредными факторами могут быть древесная пыль, летучие компоненты (пары или газы) синтетического связующего и полистирола: формальдегид, аммиак, фенол, толуол, ацетон, этанол, стирол, а также летучие продукты клея - 4,4 метилендифенилизоцианат, полиол.

2.4 Древесная пыль может вызывать раздражение слизистых верхних дыхательных путей, кожи.

Фенолформальдегид обладает выраженным раздражающим действием на органы дыхания, кожу и слизистые оболочки глаз. Выражено кожно-резорбтивное и сенсибилизиру-

ющее действие.

Аммиак обладает раздражающим действием на органы дыхания, кожу и слизистые оболочки глаз. Выражено кожно-резорбтивное действие.

Метилбензол (толуол) обладает раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки глаз, сенсибилизирующим действием, выражено кожно-резорбтивное действие. Кумулятивное действие умеренное.

Пропанон (ацетон) обладает наркотическим действием.

Этанол обладает наркотическим действием, раздражающим действием на кожу и слизистую оболочку глаз. Выражено кожно-резорбтивное действие.

4,4 метилендифенилизоцианат обладает раздражающим действием на кожу и слизистую оболочку глаз, выражено кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действие.

Фенол – нервный яд, вызывающий общее отравление организма.

Пары стирола выше предельно допустимых концентраций вызывают раздражение

слизистых оболочек глаз, носа, гортани, нарушение функций центральной нервной системы и печени, а также оказывают влияние на кроветворные органы.

Стирол обладает наркотическим и специфическим действием на организм, оказывая влияние на нервную систему, печень и кроветворение. Обладает мутагенным действием.

При содержании стирола в модельных средах более 500 мг/м³ (0,5 мг/дм³) обнаруживаются симптомы отравления, связанные с нарушением процессов кроветворения и изменением функционального состояния печени. При концентрациях стирола от 500…100 мг/ м³ (0,5…0,1 мг/дм³) специфическое действие сменяется наркотическим.

2.5 Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны быть выше указанных в ГОСТ 12.1.005/ГН 22.5.1313-03 и таблице 3.

Методы контроля – по ГОСТ 12.1.016, МУ № 2158 и МУК 2.3.3.052.

Организация контроля – по СП 1.1.1058-01.

Т а б л и ц а 3

| Наименование вредного вещества | ПДК вредного вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м³ | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Формальдегид | 0,5 | 2 |
| Аммиак | 20 | 4 |
| Метилбензол (толуол) | 150/50 | 3 |
| Пропанон (ацетон) | 800/200 | 4 |
| Продолжение таблицы 3 |
| 1 | 2 | 3 |
| Этанол | 2000/1000 | 4 |
| 4.4-метилендифенилизоцианат | 0,5 | 2 |
| Древесная пыль | –/6 | 3 |
| Фенол | 0,3 | 2 |
| Стирол | 5 | 3 |

2.5 Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно—вытяжной и местной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003.

Общеобменная вытяжка принимается равной 0,5 от местной при скорости воздуха в вытяжной вентиляции 2 м/с.

2.6 Производство панелей должно соответствовать требованиям санитарно-эпидеми-ологических правил:

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических проце-ссов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»,

- СП 4783-88 «Санитарные правила для производства синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке».

2.7 Условия производства должны удовлетворять нормам ГОСТ 12.3.002.

При работе с электрооборудованием должны выполняться требования ГОСТ Р 12.1.019 и ГОСТ 12.2.007.0. Движущиеся части машин и механизмов должны иметь ограждения.

2.8 При производстве погрузочно-разгрузочных работ персонал должен выполнять требования ГОСТ 12.3.019.

2.9 При изготовлении панелей для защиты органов дыхания рабочие, операторы дол-жны применять респираторы ШБ-1 типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, марлевые повязки; для защиты кожного покрова рук рекомендуется применять дерматологические защитные средства по ГОСТ 12.4.068.

Спецодежда должна соответствовать требованиям ГОСТ 27575 и ГОСТ 27574.

2.10 При производстве панелей рабочие, операторы должны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом МЗ и ММП РФ № 90 от 14.03.96 г.

2.11 Требования к пожарной безопасности должны - по ГОСТ 12.1.004.

Помещения должны быть оснащены средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.12 Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

2.13 Выполнение требований техники безопасности должно обеспечиваться соблюдением соответствующих инструкций и правил по технике безопасности при осуществлении работ и эксплуатации производственного оборудования.

Все работающие должны пройти обучение безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

2.14 Отходы, образующиеся при изготовлении панелей, подлежат утилизации и должны вывозиться на полигоны промышленных отходов или организованно обезвреживаться в специальных, отведенных для этой цели местах.

Загрязнение окружающей среды отходами не допускается.

2.15 При повышенной взрывоопасности зон, в которых осуществляется нанесение покрытий, класс взрывоопасности  должен соответствовать – В-IIа в соответствии с требованиями Росэнергонадзора, при этом допускается применять электрические аппараты и приборы со степенью защиты не менее IР54 по ГОСТ 14254.

2.16 На рабочих местах должны быть обеспечены допустимые параметры микроклимата по СанПиН 2.2.4.548:

температура воздуха, ºС    17-23 (в холодный период года);

18-27 (в теплый период года);

влажность воздуха              15-75%.

Кратность обмена воздуха в помещении должна составлять не менее 8-10.

2.17 Эквивалентный уровень звука в производственных помещениях должен быть не более 80 дБА в соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562.

2.18 В рабочих помещениях должны быть предусмотрены умывальники с горячей и холодной водой, работающие обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевые,  гардеробные) в соответствии с СНиП 2.09.04-87/СП 44.13330.2011.

Естественное и искусственное освещение производственных помещений должно отвечать требованиям СНиП 23-05-95/СП 52.13330.2011.

# 3 Требования охраны окружающей среды

3.1 При изготовлении панелей отходы, представляющие опасность для человека и окружающей среды, не образуются. Технические и промывные воды после очистки направляются в начало технологического цикла.

3.2 Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- аварийных утечек (россыпей) применяемых материалов;

- неорганизованного сжигания и захоронения отходов на территории предприятия-изготовителя или вне его;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этой целей местах.

3.3 Панели и материалы, используемые при их изготовлении, не должны представлять опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после её окончания.

3.4 При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02 и ГОСТ 17.2.1.04.

Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

3.5 Предельно допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не должна быть выше указанных в ГН 2.1.6.1338-03/ГН 2.1.6.2309-07 и в таблице 4.

Определение содержания вредных веществ в атмосфере - по РД 52.04.186.

3.6 Утилизация твёрдых отходов должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезжиривания и захоронения токсичных промышленных отходов» и СП 3209-85 «Предельное количество накопления промышленных отходов на территории предприятия (организации)».

Т а б л и ц а 4

| Наименование вредного вещества | ПДК вредного вещества в атмосферном воздухе, мг/м³ |
| --- | --- |
| Фенолформальдегид | 0,035/0,003 |
| Аммиак | 0,2/0,04 |
| Метилбензол (толуол) | 0,60 |
| Пропанон (ацетон) | 0,35 |
| Этанол | 5,00 |
| 4,4-метилендифенилизоцианат | 0,001 (ОБУВ) |
| Стирол | 0,003 |

3.7 Содержание вредных веществ в сбросах в водоемы и загрязнения почвы контролируют по МУ 2.1.7.730-99, ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2307-07 и «Санитарным нормам проектирования промышленных предприятий».

Сточные воды должны соответствовать СанПиН 2.1.5.980-00.

3.8 Допускается утилизацию отходов в процессе производства осуществлять на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.

4 Правила приёмки

4.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) панелей должно осуществлять их приёмку и контроль соответствия рабочей документации и настоящим техническим условиям.

4.2 В качестве предварительного должен осуществляться входной контроль материалов, комплектующих элементов и покрытий.

4.3 При изготовлении панелей должен быть обеспечен операционный контроль формообразующих параметров.

4.4 Готовая продукция принимается партиями.

В состав партии должны входить изделия (независимо от длины), изготовленные по единой технологии, с утеплителем одной марки и объемной массы (плотности), с применением компонентов клея одной марки, взятых из одной партии, с облицовками, изготовленными из одной марки ОСП-плит, с однородным лакокрасочным покрытием (при наличии).

Количество панелей в партии - не более 2000 шт..

Изготовление партии панелей частями не допускается.

4.5 Результаты приемочного контроля продукции должны быть оформлены соответствующим документом о качестве (паспортом) по ГОСТ 16504/ГОСТ 15.309 и ГОСТ 2.610.

Документ о качестве должен содержать следующие основные данные:

- наименование продукции;

- предприятие изготовитель или его товарный знак;

- обозначение панелей по настоящим техническим условиям;

- номер партии;

- дату изготовления (месяц, год);

- объем партии;

- комплектность;

- гарантии изготовителя;

- отметку о прохождении технического контроля и соответствии настоящим техническим условиям;

- результаты проведённых испытаний;

- сведения о сертификации, при наличии.

При необходимости, приведенные данные могут быть расширены и дополнены.

4.6 Правила приёмки и планы контроля – по ГОСТ 21562 и СНиП II-25-80.

4.7 Приемку продукции осуществляют по результатам приемочных испытаний, проводимых методом сплошного и выборочного контроля.

При сплошном контроле проверяют маркировку, упаковку и комплектность.

Для контроля остальных показателей осуществляют выборку по ГОСТ 18321 в количестве 1,5% изделий, но не менее трех.

4.8 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному значению показателя, изделие бракуется.

Повторные испытания проводят на удвоенном количестве изделий, отобранных из той же партии. При вторичном обнаружении неудовлетворительных результатов партию принимают методом сплошного контроля.

4.9 Потребитель имеет право проводить контрольную выборочную проверку соответствия панелей требованиям настоящих технических условий, применяя при этом методы испытания и контроля, приведенные в настоящих технических условиях

4.10 Периодические испытания проводят не реже одного раза в год.

На испытания представляют панели, прошедшие приемо-сдаточный контроль.

При получении неудовлетворительных результатов контроля приемка прекращается

до устранения выявленных недостатков.

4.11 При изменении конструкции панелей, марок и рецептуры утеплителя или технологического процесса изготовления проводятся типовые испытания по всем параметрам, указанным в таблице 5.

При этом разрушающую нагрузку при поперечном изгибе определяют на шести образцах панелей.

4.12 Санитарно-гигиенические исследования панелей следует проводить не реже одного раза в год во время инспекционного контроля, а также при освоении производства панелей, при изменении их конструкции, марок применяемых материалов.

Пожарно-технические характеристики панелей определяются при их постановке на производство, а далее – с периодичностью, установленной органами Пожарного надзора России.

4.13 Сертификационные испытания, при их выполнении, осуществляются в соответствии с действующими требованиями по сертификации строительных материалов.

4.14 Контроль и определение показателей надежности должны осуществляться при необходимости не реже одного раза в три года путём набора статистических данных и обобщения результатов наблюдений подконтрольной группы панелей.

4.15 Типовые испытания осуществляют при изменении конструкции и конструктивных параметров, материалов, комплектующих изделий или технологии изготовления панелей, по всем параметрам.

4.16 Объемы испытаний должны устанавливаться в соответствии с данными, приве-

денными в таблице 5.

Т а б л и ц а 5

| Наименование показателей | Показатели, контролируемые при приемке партии панелей | Показатели, контролируемые периодически |
| --- | --- | --- |
| Марка, толщина, вид и качество покрытия ОСП-листов облицовок* | − | + |
| Марка и тип утеплителя* | − | + |
| Марка и характеристики клея* | − | + |
| Внешний вид, цвет, качество сборки | + | + |
| Стойкость к загрязнению и мытью, химическая стойкость | − | + |
| Комплектность, маркировка и упаковка панелей | + | − |
| Геометрические размеры панелей, непрямо-угольность, непрямолинейность, неплоскостность, смещение кромок листов | + | + |
| Адгезия покрытия | + | + |
| Собираемость (стыковка) панелей | + | + |
| Пожарная безопасность | − | + |
| Приведённое сопротивление теплопередаче | − | + |
| Разрушающая нагрузка при поперечном изгибе | − | + |
| Паропроницаемость | − | + |
| Индекс изоляции воздушного шума | − | + |
| Физико-технические свойства и механические показатели утеплителя* | − | + |
| Прочность сцепления утеплителя с листами облицовок | + | + |
| П р и м е ч а н и е - *Допускается проверку данных показателей производить при входном контроле |

П р и м е ч а н и я:

1 Знаком «+» отмечено проведение испытаний, знаком «−» их отсутствие.

2 Испытания допускается осуществлять в любом порядке.

5 Методы контроля

5.1 Контроль проводят в нормальных (если не оговорены другие значения) климатических условиях по ГОСТ 15150 со следующими параметрами:

- температура воздуха: от 15 до 25 (С;

- относительная влажность: от 30 до 80% при плюс 25 ºС;

- атмосферное давление: от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Испытания проводятся с учетом указаний ГОСТ 17177.

5.2 Качество применяемых материалов и комплектующих элементов должно отражаться при маркировке и удостоверяться при входном контроле документами о качестве (сертификатами соответствия, паспортами).

5.3 Контроль формы профиля, цвета и внешнего вида осуществляют путем визуального сравнения с соответствующим образцом (эталоном) продукции, утвержденным в установленном порядке, при естественном или искусственном рассеянном освещении.

Методы контроля качества конструкции – по СНиП II-25-80/СП 64.13330.2011.

5.4 Маркировку, упаковку и комплектность проверяют визуально, путем осмотра пакетов панелей.

5.5 Проверку собираемости панелей осуществляют путём соединения панелей друг с другом по замковым стыкам, при этом панели должны быть уложены на плоской поверхности. Сборка должна осуществляться свободно, без дополнительного воздействия. Величину зазора между облицовками по продольным стыкам панелей следует измерять штангенциркулем по ГОСТ 166.

5.6 Контроль геометрических размеров и массы панелей.

5.6.1 Контроль

- линейных размеров,

- массы,

- отклонений от номинальных значений размеров,

- отклонений формы и расположения поверхностей конструкции панелей от проектных следует производить по ГОСТ 21562, ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.2 универсальным методом и измерительными средствами, обеспечивающими необходимую точность измерения (как правило, 1-го класса точности).

В качестве мерительного инструмента могут быть использованы: рулетка по ГОСТ 7502, линейка металлическая по ГОСТ 427, штангенрейсмасс по ГОСТ 164, штангенциркуль по ГОСТ 166 и др.

5.6.2 Смещение кромок облицовок друг относительно друга проверяют с помощью угольника и щупов в трех точках по длине каждой из продольных и торцевых кромок панелей. При проверке измеряют зазор между ребром угольника, прикладываемого к кромке одной из облицовок, и кромкой другой облицовки.

5.6.3 Волнистость плоских участков облицовок проверяют с помощью поверочной линейки по ГОСТ 8026 и щупов, укладывая при этом линейку на волнистую поверхность облицовки и измеряя зазор между облицовкой и линейкой. Шаг волны измеряют линейкой по ГОСТ 427.

5.6.4 Длину и ширину панелей следует измерять стальной рулеткой по ГОСТ 7502, длину - по продольной осевой линии, ширину - на расстоянии 50 мм от торцевых кромок и по середине длины в соответствии с рисунком 1.

5.6.5 Толщину панелей следует измерять штангенциркулем по ГОСТ 166 в четырёх местах в соответствии с рисунком 2.

Р и с у н о к 1 - Расположение мест измерения длины и ширины панели

Р и с у н о к 2 - Расположение мест измерения толщины панели

5.6.6 Отклонение от прямоугольности следует проверять по двум противоположным углам панели с помощью угольника по ГОСТ 3749 и щупов.

5.6.7 Отклонение от прямолинейности продольных кромок панелей проверяют при помощи поверочной линейки по ГОСТ 8026 и щупов.

При проверке измеряют максимальный зазор между продольной кромкой панели и прикладываемой к ней поверочной линейкой в соответствии с рисунком 3.

5.6.8 Отклонение от прямолинейности в плоскости панелей в продольном и поперечном направлении проверяется с помощью поверочной линейки по ГОСТ 8026, линейки по ГОСТ 427 и щупов по осевой линии панели и на расстоянии 100 мм от торцевых кромок, а также по среднему сечению панели.

При проверке измеряется максимальный зазор между выступающими гранями профиля облицовки и укладываемой на них поверочной линейкой по рисунку 4.

Р и с у н о к 3 — Отклонение от прямолинейности продольных кромок панели

Р и с у н о к 4 - Отклонение от прямолинейности в плоскости панели

5.6.9 Отклонение от прямолинейности в плоскости стыковых кромок следует проверять с помощью поверочной линейки по ГОСТ 8026 и щупов, укладывая при этом линейку

на плоскость кромки и измеряя зазор между кромкой и линейкой.

5.6.10 Длину диагоналей панелей проверяют рулеткой по ГОСТ 7502 (рисунок 5).

5.7 Контроль качества защитно-декоративных покрытий.

5.7.1 Проверку следует проводить по ГОСТ 9.302 и нормативно-технической документации на покрытие.

Контроль осуществляют визуальным способом без использования увеличительных приборов, при естественном или искусственном освещении.

Р и с у н о к 5 – Измерение диагоналей панелей

5.7.2 Контроль толщины покрытия, при необходимости, осуществляется измерительным инструментом (толщиномером или микрометром по ГОСТ 6507), обеспечивающими необходимую точность измерения.

5.7.3 Определение адгезии защитно-декоративного покрытия осуществляется методом решетчатых надрезов по ГОСТ 15140.

После проведения испытаний края надрезов должны быть ровными, ни один из квадратиков решетки не поврежден.

5.8 Контроль показателей огнестойкости осуществляют по ГОСТ 30247.1. Условия проведения испытаний – по ГОСТ 30247.0.

5.9 Санитарно-гигиенические исследования панелей проводят в соответствии с ГОСТ 22648, МУ 2158, РД 52.04.186, ГОСТ 30108 и иным действующим методикам.

5.10 Контроль прочности образцов при поперечном изгибе

5.10.1 Испытания проводят на целых панелях.

Испытательная машина должна обеспечить измерение нагрузки с точностью до 1%.

5.10.2 Для испытаний должно использоваться оборудование и приборы, обеспечивающие формирование необходимых нагрузок и способов измерения результатов испытаний с необходимой точностью. Для испытания образцов панелей должны применять установку в соответствии со схемой рисунка 6.

1 - База; 2 - Траверса; 3 - Образец панели; 4 - Стальные цилиндрические опоры диаметром 40…50 мм; 5 - Деревянные прокладки сечением 100×25 мм

Р и с у н о к 6 - Схема испытания образцов панелей на поперечный изгиб

5.10.3 Подготовка и проведение испытаний.

Перед испытаниями образцы выдерживают в течение 24 ч в нормальных климатических условиях, после чего измеряют размеры сечения образцов с точностью до 1 мм.

Испытания проводят сосредоточенной нагрузкой, прилагаемой к центральной части образца через траверсу по утвержденной для данного оборудования схеме нагружения.

Нагружение осуществляют возрастающей нагрузкой до разрушения образца или до прекращения роста нагрузки по шкале силоизмерителя испытательной машины, при этом нагрузка должна увеличиваться ступенями величиной не более 0,2 от разрушающей.

5.10.4 Время испытаний не должно быть более 20 мин.

В процессе испытания образца определяют прогибы посредине пролета образца на каждой ступени нагружения и устанавливают разрушающую нагрузку.

5.10.5 Испытание образцов панелей проводят в следующей последовательности:

- установить образец панели перпендикулярно опорам базы;

- установить траверсу перпендикулярно опорам траверсы;

- установить деревянные прокладки сечением 100×25 мм между опорами базы и образцом, между опорами траверсы и образцом.

- нагрузить образец панели возрастающей нагрузкой до его разрушения.

5.10.6 При испытании выявляют признаки разрушения образца, которыми являются:

- разрушение утеплителя или отслоение облицовок от утеплителя;

- местная потеря устойчивости верхней облицовки панели.

Разрушающая нагрузка для образца при поперечном изгибе не должна быть менее предельно допустимой, или – определяться по формуле:

где   - ширина образца в см,

- толщина панели в см;

нормируемая прочность утеплителя при сдвиге.

5.10.7 Результаты испытаний, признаки разрушения образцов панели записываются в журнал по форме Приложения А.

5.11 Прочность сцепления утеплителя с облицовками осуществляют на трех образцах с каждой стороны панели методом отрыва и сдвига по ГОСТ 22695.

5.12 Требования к утеплителю проверяются по ГОСТ 17177, ГОСТ 7076, ГОСТ 30256.

5.13 Приведённое сопротивление теплопередаче по полю панелей определять расчётом по коэффициенту теплопроводности по ГОСТ 26254 или СНиП 23-02-2003.

5.14 Химическую стойкость проверяют при необходимости, на образцах, размером 150×150 мм, погружением образца в 1% раствор уксусной кислоты по ГОСТ 61, предварительно нагрев до температуры (60±5)° С, на 10 мин. При этом внешний вид поверхности не должен измениться.

5.15 Стойкость к мыльно-щелочным растворам (сода кальцинированная – по ГОСТ 5100, мыло туалетное) определяется путем погружения образца в предварительно нагретый до температуры (50±5) °С мыльно-щелочной 2% раствор на 20 мин.

По окончании испытания внешний вид и окраска не должны измениться.

5.16 Звукоизоляцию проверяют по ГОСТ 27296.

5.17 Приведённое сопротивление теплопередаче по полю панелей надлежит определять расчётом по коэффициенту теплопроводности по ГОСТ 26254 или СНиП 23-02.

Теплозащитные свойства панелей проверяют методами ГОСТ 31166, ГОСТ 26254 и СП 23-101-2004.

5.18 Паропроницаемость панелей контролируют по ГОСТ 31167.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 21562.

Транспортирование панелей осуществляется любым видом транспорта при условии их защиты от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение панелей и их защитного покрытия.

Сбрасывание изделий с транспортного средства при разгрузке не допускается.

6.3 Условия перевозки панелей по воздействию климатических факторов должны соответствовать группе 8, хранения - группе 5 ГОСТ 15150.

6.4 Панели должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по размерам, и должны быть защищены от загрязнений и воздействия агрессивных сред.

6.5 Пакеты панелей должны храниться уложенными в один или несколько ярусов, суммарная высота которых не более 2,4 м. Нижний пакет панелей должен быть уложен на деревянные подкладки толщиной не менее 10 см, расположенные с шагом не более 1 метра и обеспечивающие небольшой уклон пакетов  панелей  при их складировании для самостёка конденсата.

7 Указания по монтажу и эксплуатации

7.1 Панели должны применяться в целях, установленных настоящими техническими условиями, в строгом соответствии с руководством изготовителя.

7.2 При монтаже панелей должны учитываться нормы СНиП 11-01-2003, СНиП 3.03.01-87/СП 70.13330.2012, ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2, ГОСТ 26607 и ГОСТ 23616.

Безопасность и надежность монтажа панелей должны обеспечиваться технологическими решениями, принимаемыми в проекте на строительство конкретного объекта.

7.3 Монтаж панелей следует производить согласно указаниям эксплуатационной документации и проекту проводимых работ, утвержденному в установленном порядке.

Крепление панелей при монтаже и заделку стыков производят в соответствии с указаниями по применению панелей и доборных изделий (элементов).

7.4 Крепление к панелям лестниц, промышленных проводок, технологического оборудования не допускается.

7.5 К несущим конструкциям панели рекомендуется крепить самонарезающими вин-

тами, шпильками или аналогичными крепёжными изделиями.

Количество крепежных элементов на одну панель, их диаметр и другие характеристики, необходимые для обеспечения надежного крепления, устанавливается на основе расчета действия нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85/СП 20.13330.2011.

7.6 Все работы по монтажу и ремонту панелей должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12.03-2001, СНиП 12-04-2002 и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

7.7 Поверхность облицовок панелей следует очищать от загрязнений и пыли с применением моющих средств, не вызывающих повреждений защитных покрытий облицовок.

Не допускается применять для чистки и мытья поверхности панелей абразивные материалы, например, песок, щелочи и другие вещества, которые могут повредить защитное покрытие металлических облицовок.

7.8 Сверление отверстий в панелях при установке элементов крепления рекомендуется производить с применением электрифицированного инструмента.

Оси отверстий должны быть перпендикулярны к плоскости панелей.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие панелей требования настоящих технических условий и рабочей документации при соблюдении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации панелей – 3 года с момента отгрузки с предприятия-изготовителя.

Расчётный срок службы – не менее 20 лет.

8.3 Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления панелей при соблюдении норм настоящих технических условий.

Приложение А

(рекомендуемое)

Т а б л и ц а А.1 – Образец отчета о проведенных испытаниях

| Марка панели, даты изготовления и испытания | Размеры образца панели (длина, ширина, толщина), мм | Длина пролёта, мм | Величины нагрузок, разрушающих образцы панелей, кгс | Характер разрушения образцов панели | Фамилия, должность, проводившего испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

Перечень ссылочных документов

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ 2.114-95 ГОСТ 2.601-2013 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 12.0.004-90 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 12.1.018-93 ГОСТ Р 12.1.019-2009 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 12.2.032-78 ГОСТ 12.2.033-78 ГОСТ 12.4.009-83 ГОСТ 12.4.011-89 ГОСТ 12.4.021-75 ГОСТ 12.4.068-79 ГОСТ Р 15.309-98 | ЕСКД. Технические условия ЕСКД. Эксплуатационные документы ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения ССБТ. Шум. Общие требования безопасности ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения |

| Продолжение перечня |
| --- |
| 1 | 2 |
| ГОСТ 17.1.1.01-77 ГОСТ 17.1.3.13-86 ГОСТ 17.2.1.04-77 ГОСТ 17.2.3.02-78 ГОСТ 164-90 ГОСТ 166-89 ГОСТ 427-75 ГОСТ 3749-77 ГОСТ 6507-90 ГОСТ 7076-99 | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями Штангенрейсмасы. Технические условия Штангенциркули. Технические условия Линейки измерительные металлические. Технические условия Угольники поверочные 90°. Технические условия Микрометры. Технические условия Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме |
| ГОСТ 7502-98 ГОСТ 8026-92 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 14192-96 ГОСТ 14918-80 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 15150-69 ГОСТ 15846-2002 ГОСТ 15588-86 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 19904-90 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия Линейки поверочные. Технические условия Плёнка полиэтиленовая. Технические условия Маркировка грузов Сталь тонколистовая оцинкованная непрерывных линий. Технические условия Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Плиты пенополистирольные. Технические условия Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний Статистический контроль качества. Метод случайного отбора выборок штучной продукции Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент |
| Продолжение перечня |
| 1 | 2 |
| ГОСТ 20477-86 ГОСТ 21562-76 ГОСТ 22695-77 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 23486-79 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 24297-2013 ГОСТ 26254-84 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-89 ГОСТ 26607-85 ГОСТ 27574-84 ГОСТ 27575-84 | Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия Панели металлические с утеплителем из пенопласта. Общие технические условия Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. Методы испытаний на прочность Конструкции стальные строительные. Общие технические условия Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве Входной контроль продукции. Основные положения Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия |
| ГОСТ 30246-94 ГОСТ 30244-94 ГОСТ 30247.0-94 ГОСТ 30247.1-94 ГОСТ 30402-96 ГОСТ 30256-94 | Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть Конструкции строительные. Метод испытания на огнестойкость. Общие требования Конструкции строительные. Метод испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности цилиндрическим зондом |
| Продолжение перечня |
| 1 | 2 |
| ГОСТ Р 51032-97 СНиП 12.03-2001 СНиП 2.03.11-85 СНиП 2.01.07-85 СНиП 21-01-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования Строительные нормы и правила. Защита строительных конструкций от коррозии Нагрузки и воздействия Пожарная безопасность зданий и сооружений |
| СНиП 2.01.02-85 | Противопожарные нормы |
| СНиП 31-03-2001 СНиП 31-05-2003 СНиП 23-02-2003 СНиП 31-04-2001 СНиП 3.03.01-87 СНиП II-25-80 | Производственные здания Общественные здания административного назначения Тепловая защита зданий Складские здания Несущие и ограждающие конструкции Деревянные конструкции |
| НПБ 236-97 НПБ 244-97 | Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности Материалы строительные. Декоративно-отделочные материалы. Материалы для покрытия полов, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности |
| ГН 2.2.5.1313-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| ГН 2.1.6.1338-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест |
| РД 52.04.186-89 | Исследование изделий из полимерных материалов |
| СанПиН 2.1.7.1322-03 СанПиН 2.6.1.2523-09 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления Нормы радиационной безопасности |
| СП 2.2.2.1327-03 | Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту |
| СП 4783-88 | Санитарные правила для производства синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке |
| СП 3183-84 СП 2.2.1058-01 МУ 2158-80 | Порядок накопления, транспортировки, обезжиривания и захоронения токсичных промышленных отходов Организация и проведение производственного контроля за выполнением санитарных правил и санитарно-эпидемических мероприятий Методические указания исследования изделий из полимерных и других материалов |

Лист регистрации изменений настоящих технических условий

| Изменение | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) | № документа | Входящий № сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |